特氟龙的种类与耐化学药品性

| 分类 （名称） | 分子构造（1分子 中氟素含有量） | 融点及连续 使用温度 | 耐化学药品性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚四氟乙烯 Polytetrafluo- roethylene PTFE(4F) |  | m.p.327℃ W.TEMP(MAX) 260℃ | 对所有化学药品溶剂虽不是活性的，但在特殊条件下溶解的碱卤（高温高压氟素气体和特性的氟素化合物CIF3OF2….等均可在高温下产生活性的氟素）却会反应 |
| 四氟乙烯和全氟烷基乙 烯基醚之共聚物Polytetrafluoroethylene 和Perfluoroalkylvinylether 之共聚物 P．F．A |  | m.p.302~310℃ W:TEMP(MAX) 260℃ | 与PTFE有相同程度的耐药性 |
| 四氟乙烯和六氟丙烯之共聚物 Flourinated Ethylene Proplene F.E.P (4-6F) |  | m.p.253℃~282℃ W:TEMP(MAX) 200℃ | 其耐药性虽与PTFE相同，但对耐热性不足 |
| 四氟乙烯和乙烯共聚物 Ethylene-tetra Fluoroethylene ETFE （F40） |  | m.p.270℃ W:TEMP(MAX) 180℃ | 虽与PTFE的耐药性略同，但却容易被浓硝酸等侵蚀 |
| 聚氯三氟化乙烯 Polychlorofrif- uoroefhylene ECTFE (F30)) |  | m.p.230℃~270℃ W:TEMP(MAX) 150℃ | 对溶融之碱或卤化合物，氟气，或氟素油等，在高温下膨胀，溶解并受高温下的氯化气或阿摩尼亚若干侵蚀 |

# Text boxes

F   F

C   C

F   F

n

(76%)

Rf(Perfluro alkoxy基)

（76%）

Rf

F  F

C  C

F  F

F  F

C  C

F  O

m          n

m          n

(76%)

F  F

C  C

F  F

F  F

C  C

F  CF

m          n

(60%)

F  F

C  C

F  F

H  H

C  C

H  H

m          n

(49%)

F  F

C  C

F  F

F  C1

C  C

H  F